吉林省建筑节能技术及产品推广、限制和禁止使用目录

（2025年度修订版）

吉林省住房和城乡建设厅

目录

1.	推广应用的技术及产品	1

2.	限制使用的技术及产品	10

3.	禁止使用的技术及产品	11

# 推广应用的技术及产品

| 序号 | 类别 | 技术及产品名称 | 主要技术性能及特点 | 执行标准 | 适用范围 | 技术支撑单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 围护结构 | 保温装饰一体板 | 单位面积质量：（Ⅰ型）小于20kg/m²、（Ⅱ型）（20~30）kg/m²，抗冲击性：首层10J、其它层3J，抗弯荷载：不小于板材自重，该产品燃烧性能等级随保温芯材等级变化，保温芯材燃烧等级分为A级、B1级 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287-2013 | 建筑外墙 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 绝热用模塑聚苯乙烯 泡沫塑料板 | 导热系数不大于0.037W/（m·K），尺寸稳定性不大于0.3%，体积吸水率不大于3%，燃烧性能等级不低于B1级 | 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB/T 10801.1-2021 《外墙复合保温工程技术规程》 DB22/T 5102-2016 《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5011-2024 | 建筑外墙 |  |
|  |  | 空腔EPS模块 | 导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能等级不低于B1级 | 《聚苯模块保温墙体应用技术规程》 JGJ/T 420-2017 《EPS模块应用技术标准》 DB22/T 5000-2017 | 低层民用建筑 外墙 |  |
|  |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料板 | 压缩强度（带表皮）不小于0.15MPa，压缩强度（不带表皮）不小于0.2MPa，导热系数不大于0.034W/（m·K），尺寸稳定性不大于1.5%，燃烧性能等级不低于B1级 | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》 GB/T 10801.2-2018 | 建筑屋面、地下室外墙 |  |
|  |  | 硬泡聚氨酯保温材料 | 表观密度不小于35kg/m³导热系数不大于0.024W/（m·K），尺寸稳定性不大于1.5%，燃烧性能等级不低于B1级 | 《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》 GB/T 21558-2008 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 50404-2017 | 建筑外墙 |  |
|  |  | 岩棉板（条） | 导热系数不大于0.040（0.046）W/（m·K），憎水率不小于98%，酸度系数不小于1.8，燃烧性能等级A级 | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 25975-2018 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》 JGJ/T 480-2019 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》 JGJ 289-2012 | 建筑外墙 |  |
|  |  | 定向（网织增强）岩棉板 | 导热系数：墙体不大于0.035W/（m·K），屋面不大于0.040W/（m·K），憎水率不小于98%，酸度系数不小于1.8，燃烧性能等级A级 | 《定向岩棉板屋面及外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5146-2023 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》 JGJ/T 480-2019 《网织增强岩棉板保温系统建筑构造》 吉J 2023-179 | 建筑外墙 |  |
|  | 围护结构 | 复合聚苯乙烯不燃保温板 | 导热系数不大于0.050W/（m·K），表观密度140（±10%）kg/m³，尺寸稳定性不大于0.6%，燃烧性能等级A级 | 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》 JG/T 536-2017 《复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术标准》 T/JJN 002-2020 | 建筑外墙 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 无机轻集料砂浆（岩泥） | 导热系数不大于0.07（0.053）W/（m·K），抗压强度不小于0.20MPa，燃烧性能等级A级 | 《墙体材料应用统一技术规范》 GB 50574-2010 《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》 JGJ/T 253-2019 《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2021 《WF保温岩泥复合墙体建筑构造》 吉J 2016-149 | 建筑复合保温外墙 |  |
|  |  | 表面玻化珍珠岩保温板 | 导热系数不大于0.050W（m·K），抗压强度不小于0.40MPa，燃烧性能等级A级 | 《建筑用表面玻璃化膨胀珍珠岩保温板》 JG/T 532-2018 |  |  |
|  |  | 胶粉聚苯颗粒浆料 | 导热系数不大于0.060W/（m·K），抗压强度不小于0.20MPa，燃烧性能等级A级 | 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》 JG/T 158-2013 《外墙外保温工程技术标准》 JGJ 144-2019 |  |  |
|  |  | 金属面绝热夹芯板 保温技术 | 导热系数：岩棉不大于0.040W/（m·K），玻璃棉不大于0.038W/（m·K），矿渣棉不大于0.043W/（m·K），燃烧性能等级A级 | 《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T 23932-2009 《金属面夹芯板应用技术标准》 JGJ/T 453-2019 《建筑绝热用玻璃制品》 GB/T 17795-2019 | 建筑外墙 |  |
|  |  | 耐碱玻璃纤维网布 | 单位面积质量不小于160g/m²（普通），不小于300g/m²（增强），断裂强度不小于1300N/50mm（普通），不小于2000N/50mm（增强），耐碱断裂保留率不小于75% | 《耐碱玻璃纤维网布》 JC/T 841-2007 《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》 DB22/T 5011-2024 | 建筑外墙 |  |
|  |  | 装配式 混凝土复合保温墙板 | 芯材导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能等级不低于B1级，防火保护层不小于50mm | 《装配式建筑用墙板技术要求》 JG/T 578-2021 | 采用装配式建造的建筑外墙 |  |
|  |  | 预制火山渣 混凝土复合保温墙板 | 芯材导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能等级不低于B1级，防火保护层不小于50mm | 《预制火山渣混凝土复合保温外墙板应用技术规程》 DB22/T 5114-2017 |  |  |
|  |  | 免拆模板技术 | 芯材导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能不低于B1级，防火保护层不小于50mm | 《建筑用免拆复合保温模板应用技术规程》 JC/T 60016-2022 《免拆模板外保温系统应用技术标准》 T/JJN 001-2020 | 建筑外墙 （现浇混凝土墙、板、梁、柱） |  |
|  |  | 内置保温混凝土 剪力墙技术 | 芯材导热系数不大于0.037W/（m·K），吸水率不大于3.0%，压缩强度不小于0.2MPa，燃烧性能等级不低于B1级，防火保护层不小于50mm | 《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》 JGJ/T 451-2018 | 建筑 现浇混凝土外墙 |  |
|  | 围护结构 | 塑料门窗 | 传热系数不大于1.8（1.0）W/（m²·K），气密性不小于7（8）级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级（括号内指标适用于超低能耗建筑） | 《建筑用塑料门窗》 GB/T 28886-2023 《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018 | 建筑围护结构 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 木铝复合门窗 |  | 《木铝复合门窗》 JC/T 2080-2011 《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018 | 建筑围护结构 |  |
|  |  | 铝合金门窗 |  | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2020 《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ 214-2010 《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018 | 建筑围护结构 |  |
|  |  | 玻纤增强聚氨酯门窗 |  | 《玻璃纤维增强复合门窗》 GB/T 29734.4-2023 《民用建筑节能门窗工程技术标准》 DB22/T 5012-2018 《玻纤增强聚氨酯节能门窗》 JG/T 571-2019 《超低能耗居住建筑节能设计标准》 DB22/T 5129-2022 | 建筑围护结构 |  |
|  |  | 铝合金建筑型材 | 壁厚大于1.4mm，抗拉强度Rm大于160N/mm²，规定非比例延伸强度Rp0.2大于110N/mm²，伸长率A50大于8% | 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》 GB/T 5237.1-2017 | 建筑围护结构 |  |
|  |  | 烧结多孔砌块（砖） | 强度等级不小于MU15.0，抗冻指标不小于D50 | 《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 | 建筑承重墙体 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 烧结空心砌块（砖） | 强度等级不小于MU5.0，抗冻指标不小于D50 | 《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014 | 建筑填充墙体 |  |
|  |  | 轻集料混凝土 小型空心砌块 | 密度等级不大于1400kg/m³，强度等级不小于MU7.5，抗冻指标不小于D50 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》 GB/T 15229-2011 | 建筑承重墙体 |  |
|  |  |  | 密度等级小于1000kg/m³，强度等级不小于MU5.0，抗冻指标不小于D50 |  | 建筑填充墙体 |  |
|  |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度不小于5.0MPa，抗冻指标不小于D50 | 《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T 11968-2020 | 建筑承重墙体 |  |
|  |  |  | 抗压强度不小于3.5MPa，抗冻指标不小于D50 |  | 建筑填充墙体 |  |
|  | 围护结构 | 砂加气混凝土砌块 | 抗压强度不小于5.0MPa，抗冻指标不小于D50 | 《蒸压砂加气混凝土砌块薄灰缝墙体技术标准》 DB22/T 5119-2022 | 建筑承重墙体 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  |  | 抗压强度不小于3.5MPa，抗冻指标不小于D50 |  | 建筑填充墙体 |  |
|  |  | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度不小于A2.5（A3.5），用于外墙时抗冻指标不小于D50 | 《蒸压加气混凝土板》 GB/T 15762-2020 | 建筑填充墙体 （屋面） |  |
|  |  | 烧结复合保温砌块、 注塑夹芯复合保温砌块、 混凝土复合保温砌块 | 强度等级不小于MU5.0，抗冻指标不小于D50 | 《烧结保温砌块应用技术标准》 JGJ/T 447-2018 《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》 JGJ/T 323-2014 《烧结注孔保温砌块（砖）砌体工程技术规程》 DB22/T 5071-2010 《注塑夹芯复合保温砌块自保温墙体工程技术标准》 DB22/T 5005-2018 《混凝土复合保温砌块外墙构造》 吉J 2022-183 《烧结复合保温砌块墙体工程技术标准》 DB22/T 5166-2024 | 建筑填充外墙 |  |
|  | 建筑防水材料 | 水性聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度不小于2MPa，低温弯折性-35℃无裂纹，断裂伸长率不小于500% | 《聚氨酯防水涂料》 GB/T 19250-2013 | 建筑（地下室）墙面、地（屋）面 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 水泥基渗透结晶型 防水材料 | 含水率不大于1.5%，氯离子含量不大于0.1%，抗折强度不小于2.8MPa，抗压强度不小于15MPa，湿基面粘接强度不小于1.0MPa，抗渗压力比（带涂层）不小于250%，56d带涂层混凝土的第二次抗渗压力不小于0.8MPa | 《水泥基渗透结晶型防水材料》 GB 18445-2012 《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55030-2022 | 建筑地下室墙面、地面和管廊 |  |
|  |  | 热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 | 拉力不小于250N/10mm，低温弯折性-40℃无裂纹，最大拉力时伸长率不小于15% | 《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》 GB 27789-2011 | 建筑屋面 |  |
|  |  | 高分子聚乙烯丙纶 防水卷材 | 芯材厚度大于0.5mm，低温弯折-20℃无裂纹，复合强度（表层与芯层）不小于0.8MPa | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012 | 建筑（种植）屋面、卫生间、地下室和管廊 |  |
|  |  | 预铺反粘防水卷材 | 低温柔性-25℃无裂纹，拉力不小于350N/50mm，钉杆撕裂强度不小于130N，抗穿刺强度不小于100N | 《预铺反粘防水卷材》 GB/T 23457-2017 | 建筑地下室和管廊 |  |
|  |  | 带自粘层的防水卷材 | 卷材与卷材剥离强度不小于1.0N/mm，低温弯折-20℃无裂纹，自粘面耐热性70℃，2h无流淌 | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 GB 18173.1-2012 《带自粘层的防水卷材》 GB/T 23260-2009 | 建筑屋面、地下室和管廊 |  |
|  |  | 防水透汽膜 | 拉伸力不小于130N/50mm，延长率不小于10（60）%，撕裂强度不小于40（140）N，水蒸气透过量不小于1000（300）g/（m2·24h） | 《建筑外墙防水工程技术规程》 JGJ/T 235-2011 《透汽防水垫层》 JC/T 2291-2014 《超低能耗居住建筑节能设计标准》 DB22/T 5129-2022 | 建筑围护结构 |  |
|  | 建筑防水材料 | 防水隔汽膜 | 拉伸力不小于120N/50mm，延长率不小于60%，撕裂强度不小于60N，水蒸气透过量不大于30g/（m2·24h） |  | 建筑围护结构 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 自粘聚合物改性沥青 防水卷材 | N类：厚度不小于1.5mm，拉力不小于150N/50mm，低温柔性-20℃无裂纹，最大拉力时延伸率不小于30% | 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 GB 23441-2009 | 建筑屋面、地下室和管廊 |  |
|  |  |  | PY类：拉力不小于350N/50mm，低温柔性-30℃无裂纹，最大拉力时延伸率不小于30% |  |  |  |
|  |  | 耐根穿刺防水卷材 | 接缝剥离强度不小于1.5N/mm | 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 GB/T 35468-2017 | 建筑种植屋面 |  |
|  |  | 湿铺防水卷材 | 拉伸强度不小于200N/50mm，最大拉力时延伸率不小于30%，撕裂力不小于20N | 《湿铺防水卷材》 GB/T 35467-2017 | 建筑地下室 |  |
|  |  | 高分子增强型防水卷材 | 断裂拉伸强度(纵/横)常温：厚度大于或等于1.0mm不小于60 N/cm；接缝剥离强度(卷材与卷材)无处理：不小于0.6 N/mm | 《高分子增强复合防水片材》 GB/T 26518-2023 | 建筑屋面、卫生间、地下室和管廊 |  |
|  | 海绵城市应用技术及产品 | 透水土工布 | 标称断裂强度对应伸长率（20~100）%，抗酸碱保持率不小于80%，抗氧化保持率不小于80%，抗紫外线保持率不小于80% | 《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》 GB/T 17638-2017 | 建筑地下室和管廊 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 |
|  |  | 塑料排水板 | 伸长率10%时拉力不小于350N/100mm，最大拉力不小于600N/100mm，断裂伸长率不小于25%，低温柔度-10℃ | 《塑料防护排水板》 JC/T 2112-2012 | 建筑（种植）屋面、地下室和管廊 |  |
|  |  | 塑料雨水模块 （聚丙烯PP、聚乙烯PE、再生聚丙烯PP2） | 储水率不小于90%，PP模块单组（多组）垂直抗压断裂强度大于210 KN/ m² | 《城镇雨水调蓄工程技术规范》 GB 51174-2017 《模块化雨水储水设施》 CJ/T 542-2020 | 海绵城市、雨水蓄水设施 |  |
|  |  | 预制装配式雨水导流沉淀槽 | 混凝土强度不小于C25，抗冻指标不小于D50 | 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》 DB22/T 5110-2017 | 雨水花园、下沉绿地 |  |
|  |  | 装配互锁式透水混凝土基层 | 混凝土强度不小于C25，密度不小于2100kg/m³，抗冻指标不小于D50 |  | 人行道路、广场、停车场和海绵城市 |  |
|  |  | 树脂混凝土排水沟 | 抗弯强度不小于20MPa，抗压强度不小于90MPa，抗拉强度不小于10MPa，混凝土强度不小于C25，抗冻指标不小于D50 |  | 建筑与市政排水 |  |
|  |  | 井投式环保型雨水口 拦污篮 | 拦截雨水口污染悬浮物不小于25%，拉伸强度不小于18.5MPa，伸长率不小于45%，弯曲强度不小于27MPa | 《室外排水设计标准规范》 GB 50014-2021 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》 DB22/T 5110-2017 | 建筑与市政排水 |  |
|  |  | 复合砂基拦污过滤槽 | 透水速率不小于15.5ml/min·cm²，抗冻指标不小于D50，抗压强度不小于25 MPa | 《砂基透水砖》 JG/T 376-2012 | 建筑与市政排水 |  |
|  | 海绵城市应用技术及产品 | 混凝土缝隙透水砖 | 抗压强度不小于40MPa，抗折强度不小于4MPa，抗冻指标不小于D50，耐磨性不大于30mm | 《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012 《透水路面砖和透水路面板》 GB/T 25993-2023 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》 DB22/T 5110-2017 《透水砖路面技术规程》 CJJ/T 188-2012 | 市政道路、广场、海绵城市 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 |
|  |  | 现浇彩石本色透水路面 （各种天然颜色） | 耐磨性不大于30mm，透水系数不小于1.0×10²cm/s，防滑系数BPN60-80 | 《透水水泥混凝土路面技术规程》 CJJ/T 135-2009 《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》 DB22/T 5110-2017 | 市政道路、广场、海绵城市 |  |
|  |  | 砾石聚合物混凝土路面 | 抗压强度大于C25，防滑性BPN30-45 |  |  |  |
|  |  | 彩色水泥聚合物封面料 | 抗压强度大于10MPa，抗折强度大于5MPa，涂层低温抗裂性：-10℃放置4h，室温放置4h为一循环，连续三个循环无裂纹，耐候性（1200h）：试板涂层未龟裂、脱落 |  |  |  |
|  |  | 彩色透水混凝土 | 耐磨性不大于30mm，透水系数不小于0.5mm/s，抗冻指标不小于D50 |  |  |  |
|  | 可再生能源建筑应用 | 太阳能热水技术 | 太阳能集热系统效率η不小于42%，太阳能保证率f不小于40%，供热水温度不应小于45℃，且不应大于60℃ | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》 GB 50364-2018 | 建筑给水 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 地源热泵技术 | 系统制冷能效比EERsys不小于3.0，系统制热性能系数COPsys不小于2.6 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 50366-2005（2009年版） 《热泵系统工程技术标准》 DB22/T 5044-2020 | 建筑供暖、供冷 | 长春工程学院 |
|  |  | 低温余热水源热泵技术 | 工业或生活等低温余热水（一般低于35℃）为低温热源，利用水源热泵进行供暖、制冷、生活热水的技术 | 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 50366-2005（2009年版） 《热泵系统工程技术标准》 DB22/T 5044-2020 | 建筑供暖、供冷 |  |
|  |  | 低温空气源热泵供暖技术 | 低温工况状态下机组制热性能系数COP不小于2.0 | 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》 GB/T 25127.1-2020 《低环境温度空气源热泵热水机》 JB/T 12841-2016 | 建筑供暖 |  |
|  | 可再生能源建筑应用 | 冷凝式燃气锅炉烟气 热回收利用技术 | 被加热介质为液体，烟气冷凝热能回收装置的出口烟温与被加热介质进口温度之差不大于5℃，且应比烟气中水蒸气的露点温度低5℃以上。回收烟气冷凝热能所消耗能量应小于烟气冷凝热能回收装置名义输出热量的5% | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 《空调冷凝热回收设备》 JG/T 390-2012 《燃气锅炉烟气冷凝热回收装置》 CJ/T 515-2018 | 建筑供暖 | 长春工程学院 |
|  |  | 热泵式燃气锅炉烟气 热回收技术 | 通过热泵回收烟气热量后，排出的烟气温度低于30℃ | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 |  |  |
|  |  | 热回收式新风换气机 | 冷量回收时，全热交换效率不小于55%，显热交换效率不小于65%；热量回收时，全热交换效率不小于60%，显热交换效率不小于70% | 《预冷式热回收型新风机组》 JB/T 12327-2015 《热泵式热回收型溶液调湿新风机组》 GB/T 27943-2011 《热回收新风机组》 GB/T 21087-2020 | 建筑供暖、通风 | 吉林省建筑科学研究设计院 |
|  |  | 变频冷水（热泵）机 | 机组采用环保型制冷剂，制冷性能系数EER不小于2.3 | 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》 GB/T 18430.1-2007 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组》 GB/T 18430.2-2016 | 建筑供暖、供冷 |  |
|  | 供暖、通风与供冷节能技术 | 冷凝式真空燃气热水机 | 机组热效率大于92%。排烟温度小于70℃ | 《户用和类似用途采暖空调热水机组》 JB/T 10916-2008 | 建筑供暖、供冷 |  |
|  |  | 溴化锂吸收式冷凝 热回收机 | 机组制冷性能系数不小于1.2，供热性能参数不小于0.9 | 《空调冷凝热回收设备》 JG/T 390-2012 《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》 GB/T 18431-2014 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 GB 29540-2013 | 公共建筑供暖、供冷 |  |
|  | 供暖、给排水 | 纤维增强聚乙烯 复合管材 | 管道承压不小于1.6MPa，环刚度不小于SN4KN/m² | 《纤维增强聚乙烯给水管道工程技术标准》 DB22/T 5007-2018 | 建筑给水 |  |
|  |  | 聚乙烯缠绕结构壁管材 | 环刚度不小于2kN/m²，冲击性能（TIR）不大于10% | 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》 GB/T 19472.2-2017 | 建筑给水、排水 |  |
|  |  | 耐热聚乙烯（PE-RT II） 供热管材 | 静液压状态下的热稳定性：无破坏、无渗漏，45℃最大工作压力不大于1.30MPa，60℃最大工作压力不大于1.00MPa，75℃最大工作压力不大于0.85MPa | 《II型耐热聚乙烯（PE-RT II）供热管道工程技术标准》 DB22/T 5021-2019 | 建筑供暖 |  |
|  | 供暖、给排水 | 压力输水用双轴取向 聚氯乙烯（PVC-O）管材 | 落锤冲击（0℃）TIR≤10%，-25℃仍可正常铺设，静液压60℃，1000h，无破裂、无渗漏，球管的1/10-1/4，径向压变形100%不碎裂 | 《压力输水用取向聚氯乙烯（PVC-O）管材和连接件》 GB/T41422-2022 | 建筑给水、排水 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
|  |  | 耐热聚乙烯（PE-RT I） 地热采暖管材 | 纵向回缩率不大于2%，静液压95℃，环应力3.6MPa，165小时无渗漏 | 《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第2部分：管材》 GB/T 28799.2-2020 | 建筑供暖 | 长春工程学院设计研究院 |
|  |  | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 断裂伸长率不小于350%，静液压强度（20℃，100h），无破坏、无渗漏 | 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》 GB/T 13663.2-2018 | 建筑给水 |  |
|  |  | PP-R管材、管件 | 热循环5000次无破裂、无渗漏，简支梁冲击试验破损率不大于试件数量的10%（管材） | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》 GB/T 18742.3-2017 《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全性评价标准》 GB/T 17219-1998 | 建筑给水、供暖 |  |
|  |  | 钢骨架塑料复合管材、管件 | 热稳定性（氧化诱导时间）不小于20min；20℃短期静压强度试验、80℃静压强度试验均无破裂无渗漏，纵向尺寸回缩率不大于0.4%（管材） | 《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》 CJ/T 123-2016 《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》 CJ/T 124-2016 | 市政给水 |  |
|  |  | 薄壁不锈钢管材、管件 | 水管进行水压试验时，其试验压力为2.5MPa，在该压力下，持续10s后，水管无渗漏和永久变形 | 《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》 GB/T 19228.2-2011 | 建筑给水 |  |
|  |  | 塑料检查井 | 环刚度不小于SN4kN/m²，侧向压力B1不小于10kN，（B2不小于15kN，B3不小于20kN），轴向压力B1不小于20kN，（B2不小于30kN，B3不小于40kN） | 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2019 《市政排水用塑料检查井》 CJ/T 326-2010 《建筑小区排水用塑料检查井》 CJ/T 233-2016 | 建筑排水 |  |
|  |  | 钢带增强螺旋波纹管材 | 环刚度不小于8kN/m²，冲击性能（TIR）不大于10%，剥离强度不小于100N/cm | 《埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管》 CJ/T 225-2011 |  |  |
|  |  | 建筑排水PVC-U管材 | 弯曲度不大于0.5%，维卡软化温度不小于79度，纵向回缩率不大于5% | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 GB/T 5836.1-2018 |  |  |
|  |  | 塑料排水管材、管件 | 适用于环境温度为-40℃~65℃。静液压强度试验（80℃，165h，PE80：4.6MPa；PE100：5.5MPa）管材、管件在试验期间不破裂，不渗漏 | 《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》 CJ/T 250-2018 |  |  |
|  |  | 排水球墨铸铁管材、管件 | 口径范围DN80-3000，压力等级C25、C30、C40，适用于无压、正压或负压环境，无泄漏ss | 《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》 GB/T26081-2022 | 市政排水 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
|  |  | 紫外光固化修复技术 | 弯曲弹性模量（MPa）大于8000，弯曲强度（MPa）大于125，拉伸强度（MPa）大于80，管道整体无渗漏，平均壁厚误差小于10% | 《给水排水管道原位固化法修复工程技术规程》 T/CECS 559-2018 | 市政给水、排水等 |  |
|  | 其他节能技术及产品 | 节能干式变压器 | 容量范围：160~2500kVA，电压等级：10/0.4KV，能效等级：不低于一级 | 《电力变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052-2024 | 建筑供电 | 吉林省建苑设计集团有限公司 |
|  |  | 碳纤维加热电缆 | 电能与热能的转换率93%以上，冷（热）态绝缘电阻大于50MΩ，剥离强度大于3.0N，泄露电流不大于0.25mA | 《电加热供暖工程技术标准》 DB22/T 5123-2022 | 建筑供暖 |  |
|  |  | 全氟己酮灭火技术 | 系统设计工作压力（20℃）大于5.6/4.2/2.5MPa，喷射时间不大于10s | 《全氟己酮灭火系统应用技术标准》 DB22/T 5141-2023 | 建筑给排水 | 吉林省建筑科学研究设计院 |

# 限制使用的技术及产品

| 序号 | 类别 | 技术（工艺）及产品名称 | 限制使用的原因 | 限制使用的范围 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工工艺 | 顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺 | 施工安全性差 | 在下列任一条件下不得使用： 1.基坑深度超过3米； 2.地下水位超过基坑底板高度 | 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第214号） |
|  | 工程材料 | 普通水泥步道砖（九格砖） | 外观差、强度低、不透水、使用寿命短 | 不得用于市政道路 |  |
|  |  | 防滑值/BPN小于60的光面路面砖（板） | 防滑性能差，影响行人安全 | 不得用于广场、停车场、人行步道、慢行车道 |  |
|  |  | 平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管） | 易渗漏，污染地下水和土壤 | 不得用于住宅小区、单位和市政管网用的埋地排水 |  |
|  | 墙体材料 | 氯氧镁墙材制品 | 产品质量易受适用条件和环境影响 | 建筑结构材料、承重材料、建筑外墙及潮湿环境 | 《墙体材料应用统一技术规范》 GB 50574-2010 |
|  | 防水材料 | 沥青类防水卷材热熔工艺 （明火施工） | 易发生火灾 | 地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水 | 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第214号） |
|  | 供暖、给排水材料 | 砂模铸造铸铁管和冷镀锌钢管 | 用于给水或排水管道的砂模铸造铸铁管和冷镀锌钢管 | 不得用于建筑给水、排水 | 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2024年第186号） |

# 禁止使用的技术及产品

| 序号 | 类别 | 技术（工艺）及产品名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用的范围 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保温材料 | B2级保温板 | 易发生火灾 | 建筑墙体、楼（屋）面 | 《关于加强建筑保温材料防火全链条安全监管的补充通知》（吉建科〔2025〕5号） |
|  | 混凝土材料与混凝土制品 | 总碱量0.75%以上的膨胀剂 | 易引起碱骨料反应，影响混凝土结构寿命 | 混凝土 | 建设科技专家委员会意见 |
|  |  | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 过烧成分易造成混凝土涨裂，生产工艺落后 | 混凝土 |  |
|  | 墙体材料 | 菱镁类复合保温板、隔墙板 | 性能差、产品翘曲、产品易泛卤、龟裂 | 建筑围护结构 |  |
|  |  | 厚度小于90mm建筑轻质隔墙条板 | 隔声和抗冲击性能差 | 建筑内围护结构 | 《建筑轻质条板隔墙技术规程》 JGJ/T 157-2014 |
|  | 装饰材料 | 溶剂型内外墙涂料 | 易发生火灾，施工过程污染环境 | 建筑墙体 | 建设科技专家委员会意见 |
|  | 施工工艺 | 使用现场水泥拌砂浆粘贴 外墙饰面砖工艺 | 浪费资源、污染环境、质量不稳定 | 建筑外墙 | 住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第214号） |