吉林省A级外墙保温系统推荐目录（2023版）

序号	类别	名称	构造	技术指标	执行标准	适用范围
1	外墙外保温	保温装饰板外墙外保温系统	基层墙体+找平层+粘接层+保温装饰板（保温层为岩棉、复合聚苯乙烯不燃保温板等A级保温材料）	岩棉板（带）导热系数不大0.040(0.046)

W/(m·K)，复合聚苯乙烯不燃保温板导热系数不大于0.050W/(m·K)，保温材料燃烧性能等级A级	《保温装饰板外墙外保温系统材料》

JG/T 287-2013

《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》

JG/T 536-2017

《保温装饰板外墙外保温工程技术规程》

DB22/T 5086(JT 129)-2014	一般工业与民用建筑外墙
2
岩棉薄抹灰外墙外保温系统	基层墙体+找平层+粘接层+岩棉板（带）+抹面层+饰面层	岩棉板(带)导热系数不大于0.040(0.046)

W/(m·K)，燃烧性能等级A级	《建筑外墙外保温用岩棉制品》

GB/T 25975-2018

《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》

JG/T 483-2015

《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》

JGJ/T 480-2019
3
复合聚苯乙烯不燃保温板

外墙外保温系统	基层墙体+找平层+粘接层+保温板+抹面层+饰面层	复合聚苯乙烯不燃保温板导热系数不大于0.050W/(m·K)，燃烧性能等级A级	《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》

JG/T 536-2017

《复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术标准》

T/JJN 002-2020
4
表面玻化珍珠岩保温板

外墙外保温系统	（保温砂浆）+基层墙体+找平层+粘接层+凝胶玻珠保温板+抹面层+饰面层	表面玻化珍珠岩保温板导热系数不大于0.048W/(m·K)，燃烧性能等级A级	《建筑用表面玻璃化膨胀珍珠岩保温板》

JG/T 532-2018

《表面玻化珍珠岩保温板外墙保温构造》

吉J 2022-139	一般工业与民用建筑砌块（墙板）复合保温外墙

5
胶粉聚苯颗粒

外墙外保温系统	（保温砂浆）+基层墙体+界面剂+聚苯颗粒浆料+抹面层+饰面层	胶粉聚苯颗粒导热系数不大于0.060W/(m·K)，燃烧性能等级A级	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》

JG/T 158-2013

《外墙外保温工程技术标准》

JGJ 144-2019
6
无机轻集料砂浆（岩泥）

复合墙体保温系统	无机轻集料砂浆(岩泥）+基层墙体+无机轻集料砂浆（岩泥）+抹面层+饰面层	导热系数：

无机轻集料砂浆不大于0.07W/(m·K)，

岩泥不大于0.046 W/(m·K)，燃烧性能等级A级	《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》

JGJ/T 253-2019

《WF保温岩泥复合墙体建筑构造》

吉J 2016-149
7	外墙复合保温	免拆模板现浇混凝土

外墙复合保温系统	基层墙体+免拆模板+找平砂浆+饰面层	保温材料导热系数不大于0.037

W/(m·K)，燃烧性能不低于B1级

《免拆模板外保温系统应用技术标准》

T/JJN 001-2020

采用现浇混凝土剪力墙的一般工业与民用建筑外墙
8
内置保温现浇混凝土剪力墙

复合保温系统	内叶墙+保温层+外叶墙++饰面层	保温材料导热系数不大于0.037

W/(m·K)，压缩强度不小于0.1MPa，保温材料燃烧性能不低于B1级	《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》

JGJ/T 451-2018

《内置保温复合墙体技术标准》

DB22/T 5030-2019
9	外墙复合保温	装配式混凝土外墙板

复合保温系统	混凝土板+保温材料+混凝土板+找平砂浆+饰面层	保温材料燃烧性能不低于B1级，抗冻性不小于D50，保温材料燃烧性能不低于B1级	《装配式建筑用墙板技术要求》

JG/T 578-2021	采用装配式建造的一般工业与民用建筑外墙
10
预制火山渣混凝土外墙板

复合保温系统
混凝土抗压强度不小于20MPa，保温材料燃烧性能不低于B1级	《预制火山渣混凝土复合保温外墙板应用技术规程》

DB22/T 5114(JT 170)-2017
11
PU、EPS、XPS

复合保温系统	基层墙体+找平层+粘接层+PU（EPS、XPS）+防火保护层+饰面层	导热系数：

PU不大于0.024W/(m·K)，

XPS不大于0.030W/(m·K)，

EPS不大于0.037W/(m·K)，

燃烧性能不低于B1级	《绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》

GB/T 20219-2015

《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》

GB/T 10801.1-2021

《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》

GB/T 10801.2-2018

《聚苯模块保温墙体应用技术规程》

JGJ/T 420-2017

《EPS模块应用技术标准》

DB22/T 5000-2017

《外墙复合保温工程技术规程》

DB22/T 5102(JT 157)-2016

一般工业与民用建筑外墙
12	外墙自保温	蒸压加气混凝土板保温系统	（保温砂浆）+蒸压加气混凝土板+保温砂浆等材料（+抹面层）+饰面层	强度等级不小于A5.0，蒸压加气混凝土板导热系数不大于0.16W/(m·K)，抗冻标号不小于D50	《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》

JGJ/T 17-2020

《蒸压加气混凝土板》

GB/T 15762-2020	一般工业与民用建筑填充外墙
13
砂加气混凝土砌块保温系统	（保温砂浆）+薄灰缝蒸压砂加气混凝土砌块墙体+保温砂浆等材料（+抹面层）+饰面层	强度等级不小于A5.0，砂加气混凝土砌块导热系数不大于0.17W/(m·K)，抗冻标号不小于D50	《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》

JGJ/T 17-2020

《蒸压砂加气混凝土砌块薄灰缝墙体技术标准》

DB22/T 5119-2022
14
烧结复合保温砌块

保温系统	烧结复合保温砌块墙体+找平（保温）砂浆+饰面层	强度等级不小于MU5.0，抗冻标号不小于D50	《烧结保温砌块应用技术标准》

JGJ/T 447-2018

《烧结注孔保温砌块（砖）砌体工程技术规程》

DB22/T 5071(T 1023)-2010
15
注塑夹芯复合保温砌块

保温系统	注塑夹芯复合保温砌块墙体+找平砂浆+饰面层	强度等级不小于MU5.0，抗冻标号不小于D50，保温材料燃烧性能不低于B1级	《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》

JGJ/T 323-2014

《注塑夹芯复合保温砌块自保温墙体工程技术标准》

DB22/T 5005-2018
16
混凝土复合保温砌块

保温系统	混凝土复合保温砌块墙体+找平砂浆+饰面层	强度等级不小于MU7.5，抗冻标号不小于D50，保温材料燃烧性能不低于B1级	《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》

JGJ/T 323-2014

《混凝土复合保温砌块外墙构造》

吉J 2022-183	一般工业与民用建筑外墙
注：1、A级外墙保温系统为外墙外保温、外墙复合保温和外墙自保温系统的统称；

2、保温系统构造、燃烧性能、耐火极限及应用应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的要求。