吉林省建筑节能技术及产品推广、限制和禁止使用目录

（2024年度修订版）
吉林省住房和城乡建设厅

目录
21.
推广应用的技术及产品

2.
限制使用的技术及产品
16
3.
禁止使用的技术及产品
17



1. 推广应用的技术及产品
	序号
	类别
	技术及产品名称
	主要技术性能及特点
	执行标准
	适用范围
	技术支撑单位

	1 
	围护结构
	保温材料
	保温装饰一体板
	单位面积质量：（Ⅰ型）小于20kg/m²、（Ⅱ型）（20~30）
kg/m²，抗冲击性：首层10J、其它层3J，抗弯荷载：不小于板材自重，该产品燃烧性能等级随保温芯材等级变化，按照保温芯材燃烧等级分为A级、B1级
	《保温装饰板外墙外保温系统材料》

JG/T 287-2013
	工业与民用建筑
外墙
	吉林省建筑科学研究设计院

	2 
	
	
	绝热用模塑聚苯乙烯

泡沫塑料板
	导热系数不大于0.037W/（m·K），尺寸稳定性不大于0.3%，体积吸水率不大于3%，燃烧性能等级B1级
	《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》

GB/T 10801.1-2021
《外墙复合保温工程技术规程》
DB22/T 5102-2016
《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5011-2018
	工业与民用建筑

外围护结构
	

	3 
	
	
	空腔EPS模块
	导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能不低于B1级
	《聚苯模块保温墙体应用技术规程》

JGJ/T 420-2017

《EPS模块应用技术标准》

DB22/T 5000-2017
	工业与民用建筑
外墙
	

	4 
	
	
	绝热用挤塑聚苯乙烯

泡沫塑料板
	压缩强度（带表皮）不小于0.15MPa，压缩强度（不带表皮）不小于0.2MPa，导热系数（平均温度25℃）不大于0.034W/（m·K），尺寸稳定性不大于1.5%，燃烧性能B1级
	《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》

GB/T 10801.2-2018
	工业与民用建筑
屋面、地下工程外墙
	

	5 
	
	
	硬泡聚氨酯保温材料
	表观密度不小于35kg/m³导热系数不大于0.024W/（m·K），尺寸稳定性不大于1.5%，燃烧性能等级B1级
	《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》

GB 50404-2017

《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB 8624-2012
	工业与民用建筑

外围护结构
	

	6 
	
	
	岩棉板（条）
	导热系数不大于0.040（0.046）W/（m·K），憎水率不小于98%，酸度系数不小于1.8，燃烧性能等级A级
	《建筑外墙外保温用岩棉制品》

GB/T 25975-2018
《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》
JGJ/T 480-2019
《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》
JGJ 289-2012
	工业与民用建筑
外墙
	

	7 
	
	
	定向（网织增强）岩棉板
	导热系数：墙体不大于0.035W/（m·K），屋面不大于0.040W/（m·K），憎水率不小于98%，酸度系数不小于1.8，燃烧性能等级A级
	《定向岩棉板屋面及外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5146-2023

《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》
JGJ/T 480-2019
《网织增强岩棉板保温系统建筑构造》
吉J 2023-179
	工业与民用建筑
外围护结构
	

	8 
	围护结构
	保温材料
	无机轻集料砂浆（岩泥）
	导热系数不大于0.07（0.053）W/（m·K），抗压强度不小于0.20MPa，燃烧性能等级A级
	《墙体材料应用统一技术规范》
GB 50574-2010
《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》
JGJ/T 253-2019
《建筑保温砂浆》
GB/T 20473-2021

《WF保温岩泥复合墙体建筑构造》
吉J 2016-149
	工业与民用建筑
复合保温外墙
	

	9 
	
	
	建筑储能调温砂浆
	相变温度：（16~28）℃，相变潜热不小于20kj/kg，软化系数不小于0.50
	《建筑储能调温砂浆》

JC/T 2338-2015

《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》
JGJ/T 253-2019
	工业与民用建筑
室内饰面
	

	10 
	
	
	复合聚苯乙烯不燃保温板
	导热系数不大于0.050W/（m·K），表观密度140（±10%）kg/m³，尺寸稳定性不大于0.6%，燃烧性能等级A级
	《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》
JG/T 536-2017

《复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术标准》
T/JJN 002-2020
	工业与民用建筑
外墙
	

	11 
	
	
	表面玻化珍珠岩保温板
	导热系数不大于0.050W（m·K），抗压强度不小于0.40MPa，燃烧性能等级A级
	《建筑用表面玻璃化膨胀珍珠岩保温板》
JG/T 532-2018
	工业与民用建筑
复合保温外墙
	

	12 
	
	
	胶粉聚苯颗粒浆料
	导热系数不大于0.060W/（m·K），抗压强度不小于0.20MPa，燃烧性能等级A级
	《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》
JG/T 158-2013

《外墙外保温工程技术规程》
JGJ 144-2019
	
	

	13 
	
	
	真空绝热板
	当量导热系数不大于0.008W/（m·K），燃烧性能等级A级
	《建筑用真空绝热板应用技术规程》

JGJ/T 416-2017

《真空绝热板外墙外保温工程技术标准》

DB22/T 5018-2019
	工业与民用建筑
外围护结构
	


	14 
	
	
	金属面绝热夹芯板

保温系统
	导热系数：岩棉不大于0.040W/（m·K），玻璃棉不大于0.038W/（m·K），矿渣棉不大于0.043W/（m·K），燃烧性能等级A级
	《建筑用金属面绝热夹芯板》

GB/T 23932-2009

《金属面岩棉、矿渣棉夹芯板》

JC/T 869-2000

《金属面夹芯板应用技术标准》

JGJ/T 453-2019
	
	

	15 
	
	
	其他金属面保温围护系统
	
	《建筑绝热用玻璃制品》

GB/T 17795-2019

《建筑金属围护系统工程技术标准》

JGJ/T 473-2019
	工业与民用建筑
外围护结构
	

	16 
	围护结构
	配套材料
	预拌砂浆
	抹灰石膏
	抗压强度不小于2.5MPa，体积密度不大于1000kg/m³
	《抹灰石膏》
GB/T 28627-2012

《抹灰石膏应用技术标准》
DB22/T 5057-2021
	工业与民用建筑
室内饰面
	吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

	17 
	
	
	
	其他
	抗压强度不小于5MPa，抗冻指标不小于D50
	《预拌砂浆》
GB/T 25181-2019
《预拌砂浆应用技术标准》
DB22/T 5056-2021
	工业与民用建筑
	

	18 
	
	
	保温板胶粘剂
	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）不小于0.60MPa，拉伸粘结强度（与保温板）不小于0.10MPa和保温板破坏，可操作时间为1.5h~4.0h
	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》

GB/T 29906-2013
《墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂》

JC/T 992-2006

《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》

GB 50404-2017

《保温装饰外墙外保温系统材料》

JG/T 287-2013

《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5011-2018
《复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术标准》
T/JJN 002-2020

《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》
JG/T 483-2015
《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480-2019
	工业与民用建筑

外墙
	

	19 
	
	
	保温（岩棉）板抹面胶浆
	拉伸粘结强度（与保温板）不小于0.10（0.08）MPa且保温板破坏，压折比（水泥基）不大于3.0，可操作时间为1.5h~4.0h
	《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》

GB/T 29906-2013
《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》

JC/T 993-2006

《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》

GB 50404-2017

《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5011-2018
《复合聚苯乙烯不燃保温板应用技术规程》
T/JJN 002-2020

《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》
JG/T 483-2015
《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480-2019
	
	

	20 
	围护结构
	配套材料
	陶瓷砖胶粘剂
	拉伸粘结强度不小于0.6MPa，晾置时间不小于20min，滑移不大于0.5mm
	《陶瓷砖胶粘剂》

JC/T 547-2017
	工业与民用建筑

外墙
	

	21 
	
	
	柔性腻子
	粘结强度标准状态不小于0.60MPa，粘结强度（冻融循环5次）不小于0.40MPa，动态抗开裂性不小于0.08mm，小于0.3mm
	《建筑外墙用腻子》

JG/T 157-2009
	工业与民用建筑

外墙
	

	22 
	
	
	耐碱玻璃纤维网布
	单位面积质量不小于160g/m²（普通），不小于300g/m²（增强），断裂强度不小于1300N/50mm（普通），不小于2000N/50mm（增强），耐碱断裂保留率不小于75%
	《耐碱玻璃纤维网布》

JC/T 841-2007

《模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外墙外保温工程技术标准》
DB22/T 5011-2018
	工业与民用建筑

围护结构
	

	23 
	
	
	锚栓
	锚栓圆盘直径不小于60mm，锚栓抗拉承载力标准值Fk不小于0.3kN，锚栓圆盘抗拔力标准值FRk不小于0.50kN
	《外墙保温用锚栓》
JG/T 366-2012
	工业与民用建筑

外围护结构
	

	24 
	
	装配式部品
	免拆模板
	导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能不低于B1级，当保温材料两侧有50mm及以上无机材料保护层时（系统燃烧性能等级为A级）
	《建筑用免拆复合保温模板应用技术规程》
JC/T 60016-2022

《免拆模板外保温系统应用技术标准》
T/JJN 001-2020
	工业与民用建筑
外围护结构（现浇混凝土墙、板、梁、柱）
	

	25 
	
	
	内置保温混凝土
剪力墙技术
	芯材导热系数不大于0.037W/（m·K），吸水率不大于3.0%，压缩强度不小于0.2MPa，当保温材料两侧有50mm及以上无机材料保护层时系统（燃烧性能等级为A级）
	《内置保温现浇混凝土复合剪力墙技术标准》

JGJ/T 451-2018
	工业与民用建筑

现浇混凝土墙体
	

	26 
	
	
	装配式
混凝土复合保温墙板
	导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能等级不低于B1级，防火保护层不小于50mm
	《装配式建筑用墙板技术要求》

JG/T 578-2021
	采用装配式建造的
工业与民用建筑外墙
	

	27 
	
	
	预制火山渣
混凝土复合保温墙板
	导热系数不大于0.037W/（m·K），燃烧性能等级不低于B1级，防火保护层不小于50mm
	《预制火山渣混凝土复合保温外墙板应用技术规程》

DB22/T 5114（JT 170）-2017
	
	

	28 
	
	装饰材料
	真石建筑涂料
	耐沾污性不大于2级，粘接强度标准状态不小于0.6MPa，耐人工老化不小于600h
	《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》
JG/T 24-2018
	工业与民用建筑
外墙
	

	29 
	
	
	多彩建筑涂料
	耐沾污性不大于2级，耐洗刷不小于2000，耐人工老化不小于1000h
	《水性多彩建筑涂料》
HG/T 4343-2012
	工业与民用建筑
外墙
	

	30 
	
	
	内墙建筑涂料
	对比率不小于0.90，干燥时间（表干）不大于2h，耐洗刷不小于3000次
	《合成树脂乳液内墙涂料》
GB/T 9756-2018
	工业与民用建筑
室内饰面
	

	31 
	
	
	建筑室内用腻子
	低温储存稳定性3次循环不变质，初期干燥抗裂性（3h）无裂纹，粘结强度标准状态不小于0.30MPa
	《建筑室内用腻子》
JG/T 298-2010
	工业与民用建筑
室内饰面
	

	32 
	
	
	陶瓷砖填缝剂
	抗折强度不小于2.50MPa，抗压强度不小于15.0MPa
	《陶瓷砖填缝剂》

JC/T 1004-2017
	工业与民用建筑
围护结构
	

	33 
	
	
	弹性建筑涂料
	对比率不小于0.90，拉伸强度不小于2.0MPa，断裂伸长率不小于150%
	《弹性建筑涂料》

JG/T 172-2014
	
	

	34 
	
	
	建筑墙用底漆
	低温稳定性：不变质，附着力不大于2级
	《建筑内外墙用底漆》
JG/T 210-2018
	
	

	35 
	围护结构
	节能门窗
	塑料门窗
	传热系数不大于1.8W/（m²·K），气密性不小于7级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于3级
	《建筑用塑料门》
GB/T 28886-2012
《建筑用塑料窗》
GB/T 28887-2012

《民用建筑节能门窗工程技术标准》

DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构
	

	36 
	
	
	木铝复合门窗
	传热系数不大于1.8W/（m²·K），气密性不小于7级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级
	《木铝复合门窗》
JC/T 2080-2011
《民用建筑节能门窗工程技术标准》

DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构
	

	37 
	
	
	铝合金门窗
	传热系数不大于1.8W/（m²·K），气密性不小于7级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级
	《铝合金门窗》
GB/T 8478-2020
《铝合金门窗工程技术规范》
JGJ 214-2010

《民用建筑节能门窗工程技术标准》

DB22/T 5012-2018
	工业与民用建筑

围护结构
	吉林省建筑科学研究设计院

	38 
	
	
	铝合金建筑型材
	壁厚大于1.4mm，抗拉强度Rm大于160N/mm²，规定非比例延伸强度RpO.2大于110N/mm²，伸长率A50大于8%
	《铝合金建筑型材 第1部分：基材》

GB/T 5237.1-2017
	工业与民用建筑

围护结构
	

	39 
	
	近零能耗门窗
	塑料门窗
	传热系数不大于1.0W/（m²·K），气密性不小于8级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于3级
	《民用建筑节能门窗工程技术标准》
DB22/T 5012-2018
《近零能耗建筑技术标准》

GB/T 51350-2019
	超低能耗和近零能耗建筑围护结构
	

	40 
	
	
	木铝复合门窗
	传热系数不大于1.0W/（m²·K），气密性不小于8级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级
	
	
	

	41 
	
	
	铝合金门窗
	传热系数不大于1.0W/（m²·K），气密性不小于8级，隔声量不小于30dB，抗风压性能不小于4级
	
	
	

	42 
	
	墙体材料
	烧结多孔砌块（砖）
	以非粘土为原料，采用隧道窑烧成的矩形条孔或矩形孔的烧结多孔砖和多孔砌块，强度等级不小于MU15.0，抗冻指标不小于D50
	《烧结多孔砖和多孔砌块》
GB/T 13544-2011
	工业与民用建筑

承重墙体
	吉林省建筑材料工业设计研究院
吉林省建筑科学研究设计院

	43 
	
	
	烧结空心砌块（砖）
	以非粘土为原料，采用隧道窑烧成的孔洞有序或交错排列的烧结空心砖和空心砌块，且强度等级不小于MU5.0，抗冻指标不小于D50
	
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	44 
	
	
	轻集料混凝土
小型空心砌块
	以散装水泥为胶结料，采用养护窑（室、棚）养护的轻集料混凝土小型空心砌块
	密度等级小于1000kg/m³，强度等级不小于MU5.0，抗冻标号不小于D50
	《轻集料混凝土小型空心砌块》

GB/T 15229-2011
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	45 
	
	
	
	
	密度等级大于1400kg/m³，强度等级不小于MU7.5，抗冻指标不小于D50
	
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	46 
	围护结构
	墙体材料
	蒸压加气混凝土砌块
	以散装水泥为胶结料采用机械搅拌、自动浇注工艺、机械切割设备大于4.2m生产的蒸压加气混凝土砌块
	抗压强度不小于3.5MPa，抗冻指标不小于D50
	《蒸压加气混凝土砌块》
GB/T 11968-2020
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	47 
	
	
	
	
	抗压强度不小于5.0MPa，抗冻指标不小于D50
	
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	48 
	
	
	砂加气混凝土砌块
	以散装水泥为胶结料采用机械搅拌、自动浇注工艺、机械切割设备大于4.2m生产的蒸压加气混凝土砌块
	抗压强度不小于3.5MPa，抗冻指标不小于D50
	《蒸压砂加气混凝土砌块薄灰缝墙体技术标准》

DB22/T 5119-2022
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	49 
	
	
	
	
	抗压强度不小于5.0MPa，抗冻指标不小于D50
	
	工业与民用建筑

承重墙体
	

	50 
	
	
	蒸压加气混凝土板
	以散装水泥为胶结料采用机械搅拌、自动浇注工艺、机械切割设备大于4.2m生产的蒸压加气混凝土板，用于外墙时抗冻指标不小于D50
	《蒸压加气混凝土板》
GB/T 15762-2020
	工业与民用建筑

填充墙体
	

	51 
	
	
	烧结复合保温砌块、注塑夹芯复合保温砌块、混凝土复合保温砌块
	强度等级不小于MU5.0，抗冻标号不小于D50
	《烧结保温砌块应用技术标准》

JGJ/T 447-2018

《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》

JGJ/T 323-2014

《烧结注孔保温砌块（砖）砌体工程技术规程》

DB22/T 5071（T 1023）-2010

《注塑夹芯复合保温砌块自保温墙体工程技术标准》

DB22/T 5005-2018

《混凝土复合保温砌块外墙构造》

吉J 2022-183
	工业与民用建筑
填充外墙
	

	52 
	建筑防水材料
	防水涂料
	水性聚氨酯防水涂料
	拉伸强度不小于2MPa，低温弯折性-35℃，断裂伸长率不小于500%
	《聚氨酯防水涂料》
GB/T 19250-2013
	室内、屋面、地下工程
	

	53 
	
	
	水泥基渗透结晶型
防水涂料
	含水率不大于1.5%，氯离子含量不大于0.1%，抗折强度不小于2.8MPa，抗压强度不小于15MPa，湿基面粘接强度不小于1.0MPa，抗渗压力比（带涂层）不小于250%
	《水泥基渗透结晶型防水涂料》

GB 18445-2012

《建筑与市政工程防水通用规范》

GB 55030-2022
	地下工程
	

	54 
	
	
	水性聚氨酯防水涂料
	TVOC小于10g/L，低温柔性-35℃无裂纹，低温断裂延伸率大于450%（-10℃），浸水4周之后，吸水率小于10%
	《水性聚氨酯防水涂料》
T/CWA 207-2021
	屋面
	名字相同，执行标准和使用部位不同

	55 
	
	
	外墙专用透汽型

聚合物水泥防水涂料
	不透水性：0.3MPa，30min，无渗水，水蒸汽透过量不小于50g/m2，断裂延伸率不小于30%
	《聚合物水泥防水涂料》
GB/T 23445-2009
	外墙
	

	56 
	
	
	硅烷改性聚醚防水涂料
	硅烷改性聚醚防水涂料，固含量不小于98%，低温弯折-40℃无裂纹，VOC不大于30g/L
	《硅烷改性聚醚防水涂料》
T/CBMF 105-2021
	屋面、地下工程
	

	57 
	建筑防水材料
	防水涂料
	水性外露聚氨酯防水涂料
	水性外露聚氨酯防水涂料，TVOC小于10g/L，低温柔性-35℃无裂纹，低温断裂延伸率大于450%（-10℃），浸水4周之后，吸水率小于10%
	《水性聚氨酯防水涂料》
T/CWA 207-2021
	屋面
	

	58 
	
	
	聚氨酯防水涂料
	VOC含量不大于50g/L，拉伸强度不小于2.0，断裂伸长率不小于250%，撕裂强度不小于15N/mm
	《聚氨酯防水涂料》
GB/T 19250-2013
	室内、屋面、地下工程
	

	59 
	
	
	有组织排蓄水系统
	排水槽抗压强度不小于700KPa，排水板抗压强度不小于450KPa
	《高分子防水材料 第1部分：片材》
GB 18173.1-2012
	种植顶板
	

	60 
	
	
	聚合物水泥防水涂料
	拉伸强度不小于1.2MPa，断裂伸长率不小于30%
	《聚合物水泥防水涂料》

GB/T 23445-2009
	室内
	吉林省建筑科学研究设计院

	61 
	
	防水卷材
	热塑性聚烯烃（TPO）

防水卷材
	拉力不小于250N/10mm，低温柔性-40℃，最大拉力时伸长率不小于15%
	《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》

GB 27789-2011
	屋面
	吉林省建筑科学研究设计院

	62 
	
	
	芯材厚度大于0.5mm的高分子聚乙烯丙纶防水卷材
	低温弯折-20℃无裂纹，复合强度（表层与芯层）不小于0.8MPa
	《高分子防水材料 第1部分：片材》
GB 18173.1-2012

《高分子增强复合防水片材》
GB/T 26518-2023
	屋面、卫生间、地下工程、种植屋面
	

	63 
	
	
	高分子聚氯乙烯（PVC）防水卷材
	拉力不小于0.12MPa低温弯折性-25℃无裂纹，最大拉力时伸长率不小于150%
	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》
GB 12952-2011
	屋面
	

	64 
	
	
	预铺反粘防水卷材
	低温柔性-25℃无裂纹，拉力不小于350N/50mm，钉杆撕裂强度不小于130N，抗穿刺强度不小于100N
	《预铺反粘防水卷材》

GB/T 23457-2017
	地下工程
	

	65 
	
	
	带自粘层的防水卷材
	剥离强度不小于1.0N/mm，自粘面耐热性70℃无流淌
	《高分子防水材料 第1部分：片材》
GB 18173.1-2012

《带自粘层的防水卷材》

GB/T 23260-2009
	屋面、地下工程
	

	66 
	
	
	自粘橡胶防水卷材
	1.TPR自粘橡胶防水卷材或自粘橡胶防水卷材

2.卷材应符合GB 18173.1-2012 ZJL2型

3.搭接采用热空气单焊缝焊接

4.接缝剥离强度/（N/mm）（无处理/浸水处理）：3.0或卷材破坏

5.片材为双色片（含有黄色信号层）
	《高分子防水材料 第1部分：片材》
GB 18173.1-2012
	屋面、地下工程
	

	67 
	
	
	防水透气膜
	拉伸力不小于130N/50mm，延长率不小于10（60）%，撕裂强度不小于40（140）N，水蒸气透过量不小于1000（300）g/（m2·24h）
	《建筑外墙防水工程技术规程》

JGJ/T 235-2011

《透汽防水垫层》

JC/T 2291-2014

《近零能耗居住建筑质量控制标准》

T/CECS 677-2020
	工业与民用建筑
围护结构
	

	68 
	
	
	防水隔汽膜
	拉伸力不小于120N/50mm，延长率不小于60%，撕裂强度不小于60N，水蒸气透过量不大于30g/（m2·24h）
	
	工业与民用建筑
围护结构
	

	69 
	
	
	自粘聚合物改性沥青

防水卷材
	N类：厚度不小于1.5mm，拉力不小于150N/50mm，低温柔性-20℃无裂纹，最大拉力时延伸率不小于30%
	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB 23441-2009
	屋面、地下工程
	

	70 
	
	
	
	PY类：拉力不小于350N/50mm，低温柔性-30℃无裂纹，最大拉力时延伸率不小于30%
	
	
	

	71 
	建筑防水材料
	防水卷材
	耐根穿刺防水卷材
	接缝剥离强度不小于1.0N/mm
	《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》

GB/T 35468-2017
	种植屋面、地下工程
	

	72 
	
	
	湿铺防水卷材
	拉伸强度不小于200N/50mm，最大拉力时延伸率不小于30%，撕裂力不小于20N
	《湿铺防水卷材》

GB/T 35467-2017
	屋面
	

	73 
	
	
	高分子增强型防水卷材
	断裂拉伸强度(纵/横)/(N/cm)常温：厚度大于或等于1.0mm不小于60；接缝剥离强度(卷材与卷材)/(N/mm)无处理：不小于0.6
	《高分子增强复合防水片材》
GB/T 26518-2023
	建筑屋面、卫生间、地下室、种植屋面、管廊
	

	74 
	海绵城市应用技术及产品
	蓄排水板
	透水土工布
	标称断裂强度对应伸长率（20~100）%，抗酸碱保持率不小于80%，抗氧化保持率不小于80%，抗紫外线保持率不小于80%
	《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》
GB/T 17638-2017
	地下工程
	

	75 
	
	
	塑料排水板
	伸长率10%时拉力不小于350N/100mm，最大拉力不小于600N/100mm，断裂伸长率不小于25%，撕裂性能不小于100N，压缩率为20%时最大强度不小于150kpa，低温柔度-10℃
	《塑料防护排水板》
JC/T 2112-2012
	地下工程、种植屋面
	

	76 
	
	雨水模块
	HDPE雨水模块
	孔隙率不小于97%，短期竖向承载不小于0.40MPa，短期横向承载不小于0.09MPa，长期竖向承载不小于0.08MPa
	《城镇雨水调蓄工程技术规范》
GB 51174-2017
	海绵城市、建筑与小区工程
	

	77 
	
	土壤介质
	全再生土壤介质
	排空时间1h~3h，建筑垃圾再生骨料：秸秆/绿化废弃物堆肥（质量比9:1）
	《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》

DB22/JT 168-2017
	城市绿地、海绵城市人工土壤
	

	78 
	
	雨水沉淀设施
	预制装配式雨水导流沉淀槽
	具备良好的道路雨水径流截流、消能、沉淀作用，混凝土强度C25，仿石材饰面
	
	城市道路、海绵城市
	

	79 
	
	透水基层
	装配互锁式透水混凝土基层
	强度不小于C25，密度不小于2100kg/m³，抗冻指标不小于D50
	
	市政道路、广场、住宅区和园林景观工程
	

	80 
	
	地表雨水管理
	树脂混凝土排水沟
	抗弯强度不小于20MPa，抗压强度不小于90MPa，弹性模量不小于25GPa，密度不小于2100kg/m³
	《室外排水设计规范》
GB 50014-2006

《树脂浇铸体性能试验方法》

GB/T 2567-2008
	市政路面雨水收集、建筑与小区雨水收集工程
	

	81 
	
	面源污染拦截
	井投式环保型雨水口

拦污篮
	拦截雨水口污染悬浮物不小于25%，熔融指数不小于17.1g/10min，悬臂梁冲击强度不小于15.5KJ/m²，拉伸强度不小于18.5MPa，伸长率不小于45%，弯曲强度不小于27MPa，弯曲模量不小于1462MPa
	《室外排水设计规范》
GB 50014-2006

《城镇雨水调蓄工程技术规范》
GB 51174-2017

《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》

DB22/JT 168-2017
	工业与民用建筑、市政排水工程项目
	

	82 
	海绵城市应用技术及产品
	透水铺装
	复合砂基拦污过滤槽
	透水速率不小于15.5ml/min·cm²，抗冻指标不小于D50
	《砂基透水砖》

JG/T 376-2012
	
	

	83 
	
	
	仿石材混凝土路缘石
	抗压强度不小于40MPa，密度不小于2100kg/m³，抗冻指标不小于D50
	《混凝土路缘石》

JC/T 899-2016
	市政道路、广场、景观工程
	

	84 
	
	
	再生骨料路面砖
	抗压强度不小于40MPa，抗折强度不小于4MPa，抗冻指标不小于D50
	《混凝土路面砖》
GB 28635-2012

《透水路面砖和透水路面板》

GB/T 25993-2010

《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》
DB22/JT 168-2017

《建筑废弃物再生骨料应用技术标准》
DB22/T 5017-2019

《透水砖路面技术规程》

CJJ/T 188-2012
	市政道路、广场、景观工程
	

	85 
	
	
	透水铺装渗排板
	耐磨性不大于30mm，透水系数不小于0.5mm/s，抗冻指标不小于D50
	
	
	

	86 
	
	
	仿石材混凝土

缝隙透水砖
	抗压强度不小于40MPa，抗冻指标不小于D50，吸水率不大于6.5%，防滑性BPN不小于60
	
	
	

	87 
	
	
	混凝土缝隙透水砖
	抗压强度不小于50MPa，抗冻指标不小于D50
	
	
	

	88 
	
	
	城市道路薄层罩面技术
	密度（0.9~1.04）g/cm³，闪点不小于200℃，运动粘度不大于8mm/s，凝点小于-5℃
	《公路沥青路面预防养护技术规范》
JTG/T 5142-01-2021
	市政、公园、小区、城镇道路
	

	89 
	
	
	道路含沙雾封材料
	固含量（54~64）%，残留物灰分（30~60）%，密度不小于1.18g/m，干燥时间大于8h
	《沥青路面雾封层材料乳化沥青类薄浆封层》
JT/T 1330-2020
	市政道路及公园小区
	

	90 
	
	
	现浇彩石本色透水路面（各种天然颜色）
	耐磨性不大于30mm，透水系数不小于1.0×10﹣²cm/s，防滑系数BPN60-80
	《透水水泥混凝土路面技术规程》
CJJ/T 135-2009

《低影响开发雨水控制与利用工程技术规程》

DB22/JT 168-2017
	市政道路、广场、住宅区和园林景观工程
	

	91 
	
	
	砾石聚合物混凝土路面
	抗压强度大于C25，防滑性BPN30-45
	
	
	

	92 
	
	
	彩色水泥聚合物封面料
	抗压强度大于10MPa，抗折强度大于5MPa，耐水性：在水中浸泡24h无异常现象，耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸泡24h无异，涂层低温抗裂性：-10℃放置4h,室温放置4h为一循环，连续三个循环无裂纹，耐候性（1200h）：试板涂层未龟裂、脱落
	
	
	

	93 
	
	
	彩色透水混凝土
	耐磨性不大于30mm，透水系数不小于0.5mm/s，抗冻指标不小于D50
	
	
	

	94 
	
	非开挖修复
	紫外光固化修复
	弯曲弹性模量（MPa）大于8000，弯曲强度（MPa）大于125，拉伸强度（MPa）大于80，管道整体无渗漏，平均壁厚误差小于10%
	《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》
T∕CECS 717-2020

《给水排水管道原位固化法修复工程技术规程》
T/CECS 559-2018
	市政管道修复工程项目
	福建巨联环境科技股份有限公司

	95 
	可再生能源建筑应用
	太阳能技术
	太阳能热水系统
	主要部件的正常使用寿命不应少于10年。太阳能集热系统效率η不小于42%，太阳能保证率f不小于40%，供热水温度不应小于45℃，且不应大于60℃
	《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》

GB 50364-2018
《可再生能源建筑应用工程评价标准》

GB/T 50801-2013
	工业与民用建筑
	吉林省建筑科学研究设计院

	96 
	
	地能利用技术
	地源热泵技术
	系统制冷能效比EFRsys不小于3.0，系统制热性能系数COPsys不小于2.6。地源热泵系统的静态回收期不应大于10年
	《地源热泵系统工程技术规范》
GB 50366-2005（2009年版）
《热泵系统工程技术标准》
DB22/T 5044-2020
《可再生能源建筑应用工程评价标准》

GB/T 50801-2013
	工业与民用建筑
	长春工程学院

	97 
	
	低温热泵技术
	低温余热水源热泵技术
	工业或生活等低温余热水（一般低于35℃）为低温热源，利用水源热泵进行供暖、制冷、生活热水的技术
	《地源热泵系统工程技术规范》

GB 50366-2005（2009年版）
《热泵系统工程技术标准》

DB22/T 5044-2020
	民用建筑
	

	98 
	
	空气源热泵技术
	空气源热泵供热水技术
	冬季设计工况状态下机组制热性能系数COP不小于1.8。机组在连续制热运行中，融霜所需时间总和不超过一个连续制热周期的20%
	《空气源单元式空调（热泵）热水机组》

GB/T 29031-2012

《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》

GB 29541-2013
	工业与民用建筑
	

	99 
	
	
	低温空气源热泵

供暖技术
	机组在-25℃~43℃的气候条件下可以正常工作。低温工况状态下机组制热性能系数COP不小于2.0
	《低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》

GB/T 25127.1-2010

《低环境温度空气源热泵热水机》

JB/T 12841-2016
	工业、公共建筑
	

	100 
	供暖、通风节能技术
	高效冷热源技术
	变风量空调技术
	空调机组离心风机风量调节范围为30%~100%。变风量温控器温度显示分辨率不低于0.5℃。末端装置风量控制器精度不低于5%，风量调节范围为20%~100%
	《空调通风系统运行管理标准》

GB 50365-2019
《变风量空调系统工程技术规程》

JGJ 343-2014
	民用建筑
	吉林省建苑设计集团有限公司

	101 
	
	
	冷凝式燃气锅炉烟气

热回收利用技术
	烟气冷凝热能回收装置的设计寿命不小于15年。被加热介质为液体，在名义工况下，烟气冷凝热能回收装置的出口烟温与被加热介质进口温度之差不大于5℃，且应比烟气中水蒸气的露点温度低5℃以上。回收烟气冷凝热能所消耗能量应小于烟气冷凝热能回收装置名义输出热量的5%
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50736-2012

《空调冷凝热回收设备》

JG/T 390-2012
《燃气锅炉烟气冷凝热回收装置》

CJ/T 515-2018
	采用燃气供热的

各类系统
	

	102 
	
	
	热泵式燃气锅炉烟气

热回收技术
	通过热泵回收烟气热量后，排出的烟气温度低于30℃
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50736-2012
	
	

	103 
	供暖、通风与供冷节能技术
	输配管网节能技术
	水系统变频控制技术
	中小型工程采用变流量一级泵系统，大型工程采用变流量二级泵系统。冷水机组最低流量应低于50％的额定流量，其最高流量应高于额定流量，应同时具备至少每分钟30％流量变化的适应能力
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50736-2012

《公共建筑节能设计标准》

GB 50189-2015
	工业与民用建筑

供水、供暖系统
	吉林省光大建筑设计有限公司

	104 
	
	
	水力平衡技术
	多台制冷机或冷却塔并联运行时，各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10％。水系统平衡调整后，定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15％；变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10％
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50736-2012

《城镇供热管网设计规范》

CJJ 34-2010
《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50243-2016

	供冷、供热

管网系统
	

	105 
	
	
	分布式水泵技术
	分布式混连式输配系统供冷供回水最小温差大于8℃，最大温差小于16℃；供热一级网、二级网系统最小温差大于25℃，一级网系统最大温差小于75℃，二级网系统最大温差小于40℃
	《城镇供热系统运行维护技术规程》

CJJ 88-2014

《供热系统节能改造技术规范》

GB/T 50893-2013
《分布式供冷供热输配技术规程》

T/CECS 1604-2024
	集中供热系统
	

	106 
	
	通风机器设备
	热回收式新风换气机
	冷量回收时，全热交换效率不小于55%，显热交换效率不小于65%；热量回收时，全热交换效率不小于60%，显热交换效率不小于70%
	《预冷式热回收型新风机组》

JB/T 12327-2015

《热泵式热回收型溶液调湿新风机组》

GB/T 27943-2011
《热回收新风机组》

GB/T 21087-2020
	工业与民用建筑
	吉林省建筑科学研究设计院

	107 
	
	
	直流无刷风机盘管
	直流无刷电机效率不小于70%
	《风机盘管机组》
GB/T 19232-2019
《干式风机盘管机组》

JB/T 11524-2013

《无槽无刷永磁直流电动机通用技术条件》

JB/T 10690-2017
	采用风机盘管为

末端的空调系统
	

	108 
	
	供暖、制冷设备
	变频冷水（热泵）机组
	机组采用环保型制冷剂，制冷性能系数EER不小于2.3
	《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》
GB/T 18430.1-2007

《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第2部分：户用及类似用途的冷水（热泵）机组》
GB/T 18430.2-2016
	工业与民用建筑
	

	109 
	
	
	变频多联式空调机组
	机组制冷综合性能系数IPLV（C）不小于3.65。多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度满足制冷工况下满负荷时的能效比EER不小于2.8
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》
GB 21454-2008
	民用建筑
	吉林省建苑设计集团有限公司

	110 
	供暖、通风与供冷节能技术
	供暖、制冷设备
	冷凝式真空燃气热水机组
	机组热效率大于92%。排烟温度小于70℃
	《户用和类似用途采暖空调热水机组》
JB/T 10916-2008
	民用建筑
	

	111 
	
	
	溴化锂吸收式冷凝

热回收机组
	名义工况下机组制冷性能系数不小于1.2，供热性能参数不小于0.9
	《空调冷凝热回收设备》

JG/T 390-2012

《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》

GB/T 18431-2014

《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》
GB 29540-2013
	大型公共建筑
	

	112 
	供暖、给排水
	塑料管道
	纤维增强聚乙烯

复合管
	管道承压不小于1.6MPa，环刚度不小于SN4KN/m²
	《纤维增强聚乙烯给水管道工程技术标准》

DB22/T 5007-2018
	工业与民用建筑
供水工程
	

	113 
	
	
	聚乙烯缠绕结构壁管材
	环刚度不小于2kN/m²，冲击率（TIR）不大于10%
	《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》

GB/T 19472.2-2017
	工业与民用建筑
供水、排水工程
	

	114 
	
	
	耐热聚乙烯
（PE-RT II）
供热管道
	静液压状态下的热稳定性：无破坏、无渗漏，45℃最大工作压力不大于1.30MPa，60℃最大工作压力不大于1.00MPa，75℃最大工作压力不大于0.85MPa
	《II型耐热聚乙烯（PE-RT II）供热管道工程技术标准》
DB22/T 5021-2019
	建筑供热管网
	

	115 
	
	
	耐热聚乙烯（PE-RT I）
地热采暖
	纵向回缩力不大于2%，静液压95℃，环应力不小于3.6MPa，165小时无渗漏
	《冷热水用耐热聚乙烯PERT管道系统》
GB/T 28799.2-2012
	工业与民用建筑
地热工程
	长春工程学院设计研究院

	116 
	
	给水管道
	给水用聚乙烯（PE）
管道
	断裂伸长率不小于350%，静液压强度（20℃，100h），无破坏、无渗漏
	《给水用聚乙烯（PE）管道系统》
GB/T 13663.1-2017
	工业与民用建筑
供水系统
	

	117 
	
	
	PP-R管材、管件
	热循环5000次无破裂、无渗漏，简支梁冲击试验破损率小于试件数量的10%
	《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》
GB/T 18742.2-2002

《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》
GB/T 18742.3-2002

《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全性评价标准》
GB/T 17219-1998
	工业与民用建筑
供水及采暖管道
	

	118 
	
	
	钢骨架塑料复合管材、管件
	热稳定性（氧化诱导时间）不小于20min；20℃短期静压强度试验、80℃静压强度试验均无破裂无渗漏，纵向尺寸回缩率不大于0.4%
	《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管》
CJ-T 123-2016

《给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》
CJ-T 124-2016
	市政工程供水系统
	

	119 
	
	
	薄壁不锈钢管材、管件
	扩口试验，公称直径不大于DN50mm的水管进行扩口试验时，采用60°的圆锥，其扩口率应为25%，扩口后管壁不得出现裂纹和破损。水管进行水压试验时，其试验压力为2.5MPa，在该压力下，持续10s后，水管无渗漏和永久变形
	《流体输送用不锈钢焊接钢管》
GB/T 12771-2019
	工业与民用建筑
供水系统
	

	120 
	供暖、给排水
	塑料检查井
	塑料检查井
	采用高密度聚乙烯（HDPE）为主要原料，通过往复缠绕方式制造出检查井，环刚度不小于SN4kN/m²，侧向压力B1不小于10kN，（B2不小于15kN，B3不小于20kN），轴向压力B1不小于20kN，（B2不小于30kN，B3不小于40kN）
	《建筑给水排水设计规范》

GB 50015-2019

《市政排水用塑料检查井》
CJ/T 326-2010

《建筑小区排水用塑料检查井》

CJ/T 233-2016
	工业与民用建筑
排水系统
	

	121 
	
	排水管道
	钢带增强螺旋波纹管
	钢带抗拉伸强度（270~400）MPa，屈服强度（160~280）MPa，伸长率不小于26%
	《埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管》
CJ/T 225-2011
	工业与民用建筑
排水系统
	长春工程学院设计研究院

	122 
	
	
	建筑排水PVC-U
	弯曲度不大于0.5%，维卡软化温度不小于79度，纵向回缩率不大于5%
	《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》
GB/T 5836.1-2018
	工业与民用建筑
排水系统
	

	123 
	
	
	塑料排水管材、管件
	适用于排水温度范围为0℃~65℃，瞬间排水温度不超过95℃，适用于环境温度为-40℃~65℃。不受安装环境、限制，现场的安装极为简单效率高，可拆卸连接便于维修。静液压强度试验（80℃，165h，PE80：4.6MPa；PE100：5.5MPa）管材、管件在试验期间不破裂，不渗漏
	《建筑排水管道安装——塑料管道》
19S406
《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》
CJ/T 250-2018
	工业与民用建筑
屋面雨水排水管道
	

	124 
	其他新型节能技术及产品
	变压器
	节能干式变压器
	变压器损耗符合1级能效标准，绝缘等级H级，平均温升不大于125K，运行噪音不大于60dB，局部放电不大于10pC
	《电力变压器 第1部分：总则》

GB 1094.1-2013

《电力变压器 第11部分：干式变压器》
GB 1094.11-2022

《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》
GB 1094.5-2008

《电力变压器 第10部分：声级测定》

GB/T 1094.10-2022
《电力变压器能效限定值及能效等级》
GB 20052-2020
	工业与民用建筑
	

	125 
	
	地板
	低温辐射电热木质地板
	辐射面温度不均匀度小于7度，工作温度下的泄露电流小于0.25mA，冷态、热态绝缘电阻大于50MΩ，工作寿命大于3万小时
	《内置电热层电采暖木质地板》
LY/T 3192-2020
	工业与民用建筑
供暖系统
	

	126 
	
	电缆
	碳纤维加热电缆
	电能与热能的转换率93%以上，冷（热）态绝缘电阻大于50MΩ，剥离强度大于3.0N，泄露电流不大于0.25mA
	《电加热供暖工程技术标准》
DB22/T 5123-2022

《碳纤维电热供暖系统应用技术规程》
T/CCES 13-2020
	工业与民用建筑
供暖系统
	

	127 
	
	消防器材
	全氟己酮灭火系统
	系统设计工作压力（20℃）大于5.6/4.2/2.5MPa，喷射时间不大于10s
	《全氟己酮灭火系统应用技术标准》
DB22/T 5141-2023
	工业与民用建筑
消防工程
	


2. 限制使用的技术及产品
	序号
	类别
	技术及产品名称
	限制使用的原因
	限制使用的范围
	依据

	1 
	市政基础设施工程
	施工工艺
	顶管工作竖井钢木支架支护施工工艺
	施工安全性差
	在下列任一条件下不得使用：
1.基坑深度超过3米；
2.地下水位超过基坑底板高度
	房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）

	2 
	
	工程材料
	普通水泥步道砖（九格砖）
	外观差、强度低、不透水、使用寿命短
	不得用于市政道路工程
	

	3 
	
	
	防滑值/BPN小于60的光面路面砖（板）
	防滑性能差，影响行人安全
	不得用于新建和维修广场、停车场、人行步道、慢行车道
	

	4 
	
	
	平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）
	易渗漏，污染地下水和土壤
	不得用于住宅小区、企事业单位和市政管网用的埋地排水工程
	

	5 
	建筑材料
	墙体材料
	氯氧镁墙材制品
	产品质量易受适用条件和环境影响
	建筑结构材料、承重材料、建筑外墙及潮湿环境
	《墙体材料应用统一技术规范》
GB 50574-2010


3. 禁止使用的技术及产品
	序号
	类别
	技术及产品名称
	禁止使用的原因
	禁止使用的范围
	依据

	1 
	混凝土材料与混凝土制品
	总碱量0.75%以上的膨胀剂
	易引起碱骨料反应，影响混凝土结构寿命
	预拌混凝土
	《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》

	2 
	
	氧化钙类混凝土膨胀剂
	过烧成分易造成混凝土涨裂，生产工艺落后
	预拌混凝土
	

	3 
	墙体材料
	菱镁类复合保温板、隔墙板
	性能差、产品翘曲、产品易泛卤、龟裂
	工业与民用建筑工程
	

	4 
	
	厚度小于90mm建筑轻质隔墙条板
	隔声和抗冲击性能差
	隔墙
	《建筑轻质条板隔墙技术规程》
JGJ/T 157-2014

	5 
	防水材料
	使用明火热熔法施工的
沥青类防水卷材
	易发生火灾
	地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程
	《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》

	6 
	装饰材料
	溶剂型内外墙涂料
	易发生火灾事故，施工过程污染环境
	工业与民用建筑工程
	

	7 
	施工工艺
	使用现场水泥拌砂浆粘贴
外墙饰面砖工艺
	浪费资源、污染环境、质量不稳定
	房屋建筑工程
	住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2021年第214号）


